Neste Industrial Gear 460 EP Промышленное ЕР трансмиссионное масло

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ DIN 51517-3 (CLP) ISO-L-CKC 460 AGMA 9005-E02 7 EP David Brown 7EP U.S. Steel 224

ОПИСАНИЕ Масла Neste Industrial Gear EP изготовлены из парафиновых базовых масел высшего класса с противозадирными присадками без свинца, но с содержанием фосфора и серы. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА • Устойчивость при высоком давлении • Высокие антикоррозные свойства • Высокая устойчивость к окислению

| ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | 460 EP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность kg/m3 15oC | 902 |  |  |  |
| Температура вспышки oC (COC) | 278 |  |  |  |
| Температура застывания oC | -15 |  |  |  |
| Индекс вязкости | 98 |  |  |  |
| Вязкость cСт/ 40 °C | 460 |  |  |  |
| Вязкость cСт/ 100 °C | 31,1 |  |  |  |
| Испытание на коррозию ASTM D665 B | выдержит |  |  |  |
| Проба 4-х шариковая, нагрузка сваривания, кг, ASTM D2783 | 250 |  |  |  |
| FZG тест (A/8.3/90), DIN 51354 | >12 |  |  |  |
| FZG Micropitting, FVA Nr.54 | 10 |  |  |  |
| Пенообразование, ASTM D892, I/II/III | 0/0,0/0,0/0 |  |  |  |
| Тест динамического уплотнения, DIN 3761 | выдержит |  |  |  |
| Тест статического уплотнения, DIN 53521 | выдержит |  |  |  |

Масла Neste Industrial Gear EP рекомендуются для смазки промышленных редукторов трансмиссии при особо тяжелых условиях эксплуатации. Они также могут быть использованы в подшипниках скольжения и качения под большой нагрузкой. Их применяют и в объектах с вибрацией и перегрузкой. Масла серии Neste Industrial Gear EP обеспечивают правильный выбор для любого типа зубчатых передач, любого размера и мощности.