	Neste OH Grease 2 
Специальная смазка для рабочих машин и шарнирных цапф транспортных средств 

	КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

DIN 51502: KP2K-30
ISO 12924: ISO-L-XC(F)CIB2

	ОПИСАНИЕ

Neste OH Grease 2 –красная смазка, изготовленная из вязкого минерального базового масла и обезвоженного кальциевого загустителя. Особеностью смазки является превосходная прилипаемость и водостойкость. Благодаря своему стойкому и вязкому строению смазка держится в объекте смазки лучше, чем обычные смазки общего назначения и, таким образом, обеспечивается длиннее диапазон замены. Neste OH Grease 2 содержит эффективные противозадирные (ЕР) присадки, предохраняющие износ смазываемых частей при тяжелых и ударных нагрузках.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

• Превосходная прилипаемость и механическая стойкость
• Превосходные антикоррозийные и противозадирные (ЕР) свойства
• Хорошая смазочная способность при тяжелых и ударных нагрузках
• Превосходная водостойкость 


	ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	2
	
	
	

	Плотность kg/m3 20oC 
	900
	
	
	

	Температура каплепадения °С
	>140
	
	
	

	Пенетрация, обработанная 60 ударов
	265-395
	
	
	

	Класс NLGI
	2
	
	
	

	Диапазон рабочих температур °С
	-30…+120
	
	
	

	Тип загустителя
	Обезвоженый кальциевый
	
	
	

	Цвет
	Красный
	
	
	


	Neste OH Grease 2 рекомендуется для смазки шарнирных цапф землеройных, сельскохозяйственных и лесозаготовительных машин, а также для смазки шасси транспортных средств. Также применяется для смазки медленно вращающихся подшипников скольжения и качения. Не рекомендуется для смазки подшипников колес транспортных средств. 

	


