Neste Hydraulic 22 Super Многофункциональное гидравлическое масло класса Super для наружного использования

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ DIN 51524 part 3 HVLP ISO 11158 HV

ОПИСАНИЕ Neste Hydraulic 22 Super – многофункциональное гидравлическое масло высочайшего качества класса Супер, предназначенное для требовательного наружного использования в широком диапазоне рабочих температур. Масло Neste Hydraulic 15 Super обладает превосходными низкотемпературными свойствами. Хорошая текучесть при низких температурах и высокий индекс вязкости обеспечивают наилучшую работоспособность даже при очень холодных условиях применения. Разработанный для экстремальных условий применения пакет присадок обеспечивает защиту от износа, окисления и коррозии. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА • Очень хорошие показатели морозостойкости • Очень широкий диапазон рабочих температур • Отличная защита от износа и коррозии

| ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | 22 Super |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность kg/m3 15oC | 850 |  |  |  |
| Температура вспышки oC (COC) | 202 |  |  |  |
| Температура застывания oC | -54 |  |  |  |
| Индекс вязкости | 168 |  |  |  |
| Вязкость cСт/ 40 °C | 22 |  |  |  |
| Вязкость cСт/ 100 °C | 5,1 |  |  |  |
| Вязкость cСт/ -20 °C | 664 |  |  |  |

Благодаря хорошей морозостойкости, Neste Hydraulic 22 Super превосходно подходет для применения зимой. Масло Neste Hydraulic 22 Super используют, к примеру, в экскаваторах, лесном и землеройном оборудовании, погрузчиках, подъемниках и другого вида гидравлике.