Neste Gear TO-4 30 Трансмиссионное масло

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ SAE 30 API GL-4 API MT-1 Allison C-4 Caterpillar TO-2 Caterpillar TO-4 Eaton Fuller Komatsu KES 07.868.1 ZF TE-ML 03C, 07F

ОПИСАНИЕ Neste Gear TO-4 30 - специальное масло для коробок передач, отвечающие последним требованиям Caterpillar TO-4 и Allison C-4 к качеству. Он поддерживает правильный режим трения в коробках передач, обеспечивают ровную работу тормозов и уменьшают износ зубчатых колес и других частей трансмиссии. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА • Эффективные присадки, предотвращающие окисление и пенообразование • Отличные показатели трения

| ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | 30 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность kg/m3 15oC | 876 |  |  |  |
| Температура вспышки oC (COC) | 260 |  |  |  |
| Температура застывания oC | -36 |  |  |  |
| Индекс вязкости | 108 |  |  |  |
| Вязкость cСт/ 40 °C | 93 |  |  |  |
| Вязкость cСт/ 100 °C | 11,3 |  |  |  |
| TBN (мгКОН/г) | 9,3 |  |  |  |

Масло Neste Gear TO-4 30 используется в тех коробках передач и трансмиссиях гусеничных тракторов, которые в соответствии с TO-4. Для каждого случая смотрите рекомендуемую вязкость в инструкции по обслуживанию. Масло Neste Gear TO-4 30 также пригодны для использования в передачах типа “Power Shift”, увеличителей крутящего момента и гидромуфт, в которых требования к качеству либо Allison C-4 либо ТО-4.