Neste Farm Universal 10W-30 Универсальное масло для тракторов и с/х техники, STOU

КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ SAE 10W-30 API CG-4, CF-4, CF, CE/SF, CD/SF ACEA E3, E2, E1 API GL-4 Allison C3, C4 Case MS 1206, MS 1209 (Hy-Tran Ultra) Caterpillar TO-2 FNHA-2-C-201.00 Ford M2C 86A, 86B, 86C, 134A, 134C, 134D, 159B, 159C Ford NH 82009201 JDM J20C, J20B, J20A, J27 MB 227.1 MF M1127A, M1139, M1144, M1145 NH 410B ZF TE-ML 05K, 06B, 06C, 07B, 07D

ОПИСАНИЕ Neste Farm Universal – всесезонное масло для тракторов и сельскохозяйственной техники. Содержащиеся в нем присадки поддерживают двигатель в чистоте и эффективно предотвращают износ в коробках передач, задних мостах и гидравлических системах. Специальные присадки- фрикционные модификаторы, дают возможность применять его при смазке тормозов с масляными ваннами. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА • Хороший запуск при низких температурах • Широкая область применения • Возможность применять при смазке тормозов с масляными ваннами

| ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | 10W-30 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность kg/m3 15oC | 881 |  |  |  |
| Температура вспышки oC (COC) | 222 |  |  |  |
| Температура застывания oC | -39 |  |  |  |
| Индекс вязкости | 143 |  |  |  |
| Вязкость cСт/ 40 °C | 68 |  |  |  |
| Вязкость cСт/ 100 °C | 10,5 |  |  |  |
| Вязкость cП/ -25 °C | 6300 |  |  |  |

Neste Farm Universal пригодно для использования круглый год в большинстве тракторов, в качестве масла для двигателей, трансмиссий, задних мостов и гидравлических систем. Одинаково хорошо годится для дизельных двигателей как с турбонаддувом, так и без него. Масло также может использоваться в комбайнах, стационарных двигателях, легковых автомобилях и автофургонах, а также в автопогрузчиках и грузоподъемном оборудовании.